Общество с ограниченной ответственностью

«Смазочные материалы»

454008, г.Челябинск, Комсомольский пр., 3 В,1

Тел.: (351)795-00-77 www.artic-cool.ru

Паспорт продукции № 080

Жидкость охлаждающая «Тосол Дзержинский А-40»

ТУ 2422-001-5145-80-48-2004

Номер партии: 345					Масса партии нетто, кг: 20 000

Номер емкости: 15					Дата изготовления: 05.2016

Дата фасовки: 05.2016

| Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 28084-89 | По результатам анализа пробы |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость без мех. примесей, синего цвета |  |
| Плотность при 20 С, г/см3 | 1,065-1,085 | 1,071 |
| Температура начала кристаллизации, С | Не выше минус 40 | -40 |
| Фракционные данные: Температура перегонки, С Массовая доля жидкости, Перегоняемой до достижения температуры 150 С,% | Не ниже 100 Не более 50 | 100 48,5 |
| Водородный показатель pH | 7.5-11.0 | 7.6 |
| Резерв щелочности, см3 | Не менее 10 | 10,18 |

Испытания проведены в заводской лаборатории ООО «Смазочные материалы»

Заключение:

Продукт соответствует требованиям ТУ 2422-001-51458048-2004

Начальник лаборатории							_____________Т.Ф. Сергеев

Дата выдачи паспорта: 15.05.2016							М.П.