Юридический адрес: ООО «Мозер», 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17в, офис3.

Паспорт № 35

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая

Антифриз — А40С G12  UNIX

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 	материалам, маслам и специальным жидкостям» ТУ 20.59.43-002-10682377-2021

Дата    03.11.2023г.

Номер партии    035

Количество мест

| № п/п | Наименование показателя | Методы испытаний | Величина допустимого уровня | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | ГОСТ 28084-89 п 4.1 | Прозрачная однородная желтая жидкость без механических примесей | соответствует |
| 2 | Плотность при 200С, г/см3, не более | ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 | 1,090 | 1,066 |
| 3 | Температура начала кристаллизации,0С, не выше | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 | минус 40 | минус 40 |
| 4 | Фракционные данные: - температура начала перегонки, 0С, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 1500С, %, не более | ГОСТ 28084-89 п. 4.4 | 100 50 | 100 47,2 |
| 5* | Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сут., не более: - медь - латунь - сталь - чугун - алюминий - припой | ГОСТ 28084-89 п. 4.5 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 | 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,08 |
| 6 | Вспениваемость: - объем пены, см3 - устойчивость пены, сек, не более | ГОСТ 28084-89 п. 4.6 | 30 3 | 19,6 1,5 |
| 7* | Набухание резины, %, не более | ГОСТ 28084-89 п. 4.7 | 5 | 2,1 |
| 8 | Водородный показатель (рН) при 200С, не более | ГОСТ 28084-89 п. 4.8 | 11,0 | 7,7 |
| 9 | Щелочность, см3 | ГОСТ 28084-89 п. 4.9 | не регламентируется, определение обязательно | 10,1 |
| 10 | Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 | 0,03 | отсутствие |

*- п.5 и п.7 гарантируются технологией производства с проведением испытаний не реже одного раза в квартал

Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и  ТУ 20.59.43-002-10682377-2021

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.   Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборант_______Пахомова Т.В._________

Дата выдачи паспорта "12"          03            2025г.

М.П.