	[image: image4.png]



	ООО «Мозер», Юридический адрес: 606002, 

Нижегородская обл., г.Дзержинск, 

ул.Красноармейская, д.17В.


                                                                                                        








     ПАСПОРТ   №  [image: image1.jpg]


3117725
          Жидкость охлаждающая низкозамерзающая 
          АНТИФРИЗ — 40С G12  Mozer  GOLD
          СТО 10682377-001-2023
            Дата изготовления    01.04.2025г.                                                                        
             Номер партии   3117725  
             Отбор проб по ГОСТ 2517

             КОД ОКПД 20.59.43.120

             Количество мест                                                                                                 
	№

п/п
	Наименование показателя
	Методы испытаний
	Величина 

допустимого уровня
	Фактически

	1
	Внешний вид
	ГОСТ 28084-89 п 4.1
	Прозрачная однородная желтая жидкость без видимых механических примесей
	соответствует

	2
	Плотность при 200С, г/см3
	ГОСТ 18995.1-73
раздел 1
	1,065-1,085
	1,073

	3
	Температура начала кристаллизации , 0С, не выше
	ГОСТ 28084-89 п. 4.3
	минус 40
	минус 46

	4
	Фракционные данные:

- температура начала перегонки, 0С, не ниже

- массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 1500С, %, не более
	ГОСТ 28084-89 п. 4.4
	100

50
	103
48,2

	5*
	Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сут., не более:

- медь

- латунь

- сталь

- чугун

- алюминий

- припой
	ГОСТ 28084-89 п. 4.5
	0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2
	0,01

0,02

0,01

0,01

0,05

0,16

	6
	Вспениваемость:

- объем пены, см3
- устойчивость пены, сек, не более
	ГОСТ 28084-89 п. 4.6
	30

5
	19,3

1,7

	7*
	Набухание резины, %, не более
	ГОСТ 28084-89 п. 4.7
	5
	3,9

	8
	Водородный показатель (рН) при 200С, 
	ГОСТ 22567.5
	7,5-9,5
	9,1

	9
	Щелочность, см3
	ГОСТ 28084-89 п. 4.9
	Не нормируется, определение обязательно
	2,82

	10
	Массовая доля механических примесей, %, не более
	ГОСТ 6370
	0,03
	отсутствие

	11
	Температура кипения, 0С, не менее
	ГОСТ 33594
	Не нормируется
	109

	12
	Массовая доля метилового спирта, %, не более
	ГОСТ 34425
	0,05
	отсутствие


*- п.5 и п.7 гарантируются технологией производства с проведением испытаний не реже одного раза в квартал

Заключение: продукт соответствует требованиям СТО 10682377-001-2023 и ТР ТС 030/2012   

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления. Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке. Срок эксплуатации устанавливается производителем транспортного средства.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.24945/23, срок действия до 28.05.2026
[image: image2.png]“ikan Doaedd
*a3 o6n., 1. X




                                               Ответственный за анализ        Пахомова Т.В.                 
[image: image3.png]WUHH 5249127836
st Al




                                               Дата выдачи паспорта        «   27   »           10       2025г.
