|  | ООО «Мозер», Юридический адрес: 606002, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская, д.17В. |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 4

Жидкость для систем SCR дизельных двигателей  UNIX

ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012

Дата изготовления   22.03.2024г.

Номер партии   004

Количество мест  132

Отбор проб по ГОСТ 2517

КОД ОКПД 2 20.59.31.000

| Показатели | Метод испытаний | Предельное значение | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | ИСО 22241-2 | Бесцветная прозрачная жидкость | соответствует |
| 2. Плотность при 20 0С, г/см3 | ИСО 3675 | 1,087 — 1,093 | 1,090 |
| 3. Температура начала кристаллизации, 0С, не выше | ИСО 22241-2 | минус 11,5 | минус 11,5 |
| 4. Концентрация основного вещества, % | ИСО 22241-2 | 31,8 — 33,2 | 32,7 |
| 5. Щелочность (в пересчете на аммиак), %, не более | ИСО 22241-2 | 0,2 | 0,10 |
| 6. Массовая доля нерастворимых веществ, мг/кг, не более | ИСО 22241-2 | 20,0 | 18,4 |
| 7. Показатель преломления при 20 0С | ИСО 22241-2 | 1,3814-1,3843 | 1,3817 |

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012.

Срок хранения:36 месяцев при температуре хранения не выше 100С, 18 месяцев при температуре хранения не выше 250С, 12 месяцев при температуре хранения не выше 300С. Хранить в заводской упаковке в хорошо проветриваемых местах, защищённых от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре от -5°С до + 30°С.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Лаборант_______             Пахомова Т.В.______

Дата выдачи паспорта "13"          06            2024г.