	
	ООО «Мозер», Юридический адрес: 606002, 

Нижегородская обл., г.Дзержинск, 

ул.Красноармейская, д.17В.


[image: image1.png]WUHH 5249127836
st Al





Паспорт № 5005025

 Тормозная жидкость  ДОТ-3  UNIX

ТУ 20.59.43-001-10682377-2021

             Дата изготовления  10.10.2025                                                                                          


Номер партии  5005025
              Отбор проб по ГОСТ 2517     

              КОД ОКПД 20.59.43.110                                                                                           
              Количество мест 
	№

п/п
	Наименование показателя
	Метод испытаний
	Норма

ТР ТС
	Величина 

допустимого уровня
	Фактически

	1
	Внешний вид
	визуально
	-
	Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, без осадка, допускается слабая опалесценция, оранжевый или розовый оттенок    
	соответствует

	2
	Температура кипения сухой жидкости,  0С, не менее
	ТУ 20.59.43-001-10682377-2021
	115
	205
	224

	3
	Температура кипения увлажненной жидкости,  0С, не менее
	ТУ 20.59.43-001-10682377-2021
	
	140
	144

	4
	Стабильность при высокой температуре 0С, не более
	ТУ 20.59.43-001-10682377-2021
	-
	5,0
	1,5

	5
	Водородный показатель рН,

в пределах
	ТУ 20.59.43-001-10682377-2021
	6-10
	6,0 - 11,5
	6,6

	6
	Вязкость кинематическая, мм2/сек

при минус (40+1)0С, не более

при плюс (50+0,5) 0С, не менее

при плюс (100+0,5) 0С, не менее
	ГОСТ 33
	-
	1800
5,0
1,5
	            1800
9,29

2,54

	7
	Массовая доля механических примесей, % не более
	ГОСТ 6370
	0,03
	отсутствие
	отсутствие


Заключение: Продукт соответствует требованиям ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 и ТР ТС 030/2012  

Продукт предназначен для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства. Рекомендуется к использованию при температуре окружающей среды от минус 500С до плюс 500С. Беречь продукт от попадания влаги и загрязнений. Гарантийный срок хранения в таре производителя — 3 года с даты изготовления. Срок эксплуатации устанавливается производителем транспортного средства.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.24765/23, срок действия до 28.05.2026
[image: image2.png]“ikan Doaedd
*a3 o6n., 1. X





       
  Лаборант_______             Пахомова Т.В.______                                                         [image: image3.png]



Дата выдачи паспорта "05"          11            2025г.                             

